МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ КОМПАНИИ

| Пайка пластин | Сборка блоков модулей |
| --- | --- |
| Ламинирование | Контроль качества |

МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕМНИЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ

| Мощность, Вт | 2,2-2,58 |  |
| --- | --- | --- |
| Напряжение х.х., В | 0,6 |  |
| Рабочее напряжение, В | 0,49-0,5 |  |
| Рабочий ток, А | 4,55-5,17 |  |
| Ток к.з., А | 4,94-5,7 |  |
| КПД, % | 17,5-18,5 |  |
| Температурный коэффициент мощности (Pmpp), %/оС | -(0,5±0,05) |
| Температурный коэффициент напряжения (Uoc), mV/оС | -(160±20) |
| Температурный коэффициент тока (Isc), %/оС | (0,065±0,015) |

*STC: 1 кВт/м2; АМ 1,5; 250С

СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ

- Подложка – EVA;

- Панель защищена ударопрочным специальным стеклом;

- Оборотная сторона выполнена из водонепроницаемой фольги;

- Клеммы представлены в виде штепселей, отличающихся легкостью в использовании, безопасностью и надежностью соединения;

- Снижение электрических характеристик модуля по истечении 20 лет эксплуатации не превышает 10% от первоначальных;

- Эффективный эксплуатационный срок службы модуля 25-30 лет.

СЕРИЯ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ (ячейка 125х125 мм)

Механические параметры

| Материал пластины | монокристаллический кремний |
| --- | --- |
| Размер пластины, мм | 62,5х15,63 |
| Кол-во пластин в модуле, шт. | 36 (4х9) |
| Размер модуля, мм | 293mm×222mm×25mm |
| Полезная площадь фотоэлементов, м2 | 0,035 |

Электрические параметры

| Модель | LNGF-4 | LNGF-5 | LNGF-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, Вт | 4 | 5 | 6 |
| Напряжение х.х., В | 21 | 21,4 | 21,4 |
| Напряжение пиковой мощности, В | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Ток пиковой мощности, А | 0,24 | 0,3 | 0,36 |
| Ток к.з., А | 0,3 | 0,33 | 0,39 |

Механические параметры

| Материал пластины | монокристаллический кремний |
| --- | --- |
| Размер пластины, мм | 62,5х31,25 |
| Кол-во пластин в модуле, шт. | 36 (4х9) |
| Размер модуля, мм | 360mm×294mm×25mm |
| Полезная площадь фотоэлементов, м2 | 0,07 |

Электрические параметры

| Модель | LNGF-8 | LNGF-10 | LNGF-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, Вт | 8 | 10 | 12 |
| Напряжение х.х., В | 21,0 | 21,0 | 21,2 |
| Напряжение пиковой мощности, В | 16,8 | 16,2 | 17,2 |
| Ток пиковой мощности, А | 0,48 | 0,62 | 0,7 |
| Ток к.з., А | 0,56 | 0,68 | 0,74 |

Механические параметры

| Материал пластины | монокристаллический кремний |
| --- | --- |
| Размер пластины, мм | 125х31,25 |
| Кол-во пластин в модуле, шт. | 36 (2х18) |
| Размер модуля, мм | 658mm×306mm×25mm |
| Полезная площадь фотоэлементов, м2 | 0,14 |

Электрические параметры

| Модель | LNGF-18 | LNGF-20 | LNGF-22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, Вт | 18 | 20 | 22 |
| Напряжение х.х., В | 21 | 21,4 | 21,8 |
| Напряжение пиковой мощности, В | 16,8 | 16,8 | 17,6 |
| Ток пиковой мощности, А | 1,07 | 1,19 | 1,25 |
| Ток к.з., А | 1,21 | 1,26 | 1,34 |

Механические параметры

| Материал пластины | монокристаллический кремний |
| --- | --- |
| Размер пластины, мм | 125х62,5 |
| Кол-во пластин в модуле, шт. | 36 (4х9) |
| Размер модуля, мм | 634mm×543mm×42mm |
| Полезная площадь фотоэлементов, м2 | 0,28 |

Электрические параметры

| Модель | LNGF-38 | LNGF-40 | LNGF-42 | LNGF-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, Вт | 38 | 40 | 42 | 45 |
| Напряжение х.х., В | 21,6 | 21,6 | 21,9 | 22,2 |
| Напряжение пиковой мощности, В | 17,2 | 17,2 | 17,6 | 18,5 |
| Ток пиковой мощности, А | 2,21 | 2,33 | 2,39 | 2,44 |
| Ток к.з., А | 2,44 | 2,5 | 2,54 | 2,64 |

Механические параметры

| Материал пластины | монокристаллический кремний |
| --- | --- |
| Размер пластины, мм | 125х125 |
| Кол-во пластин в модуле, шт. | 36 (4х9) |
| Размер модуля, мм | 1197mm×543mm×42mm |
| Полезная площадь фотоэлементов, м2 | 0,56 |

Электрические параметры

| Модель | LNGF-75 | LNGF-80 | LNGF-85 | LNGF-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, Вт | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Напряжение х.х., В | 21,2 | 21,6 | 21,8 | 22,2 |
| Напряжение пиковой мощности, В | 17,1 | 17,5 | 18 | 18,46 |
| Ток пиковой мощности, А | 4,4 | 4,58 | 4,73 | 4,88 |
| Ток к.з., А | 4,85 | 5 | 5,16 | 5,3 |

Механические параметры

| Материал пластины | монокристаллический кремний |
| --- | --- |
| Размер пластины, мм | 125х125 |
| Кол-во пластин в модуле, шт. | 72 (6х12) |
| Размер модуля, мм | 1590mm×808mm×42mm |
| Полезная площадь фотоэлементов, м2 | 1,125 |

Электрические параметры

| Модель | LNGF-150 | LNGF-160 | LNGF-165 | LNGF-170 | LNGF-175 | LNGF-180 | LNGF-185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, Вт | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| Напряжение х.х., В | 42,4 | 42,6 | 43,2 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,6 |
| Напряжение пиковой мощности, В | 34,8 | 35,2 | 35,3 | 35,4 | 35,6 | 35,6 | 35,8 |
| Ток пиковой мощности, А | 4,46 | 4,55 | 4,68 | 4,8 | 4,92 | 5,03 | 5,17 |
| Ток к.з., А | 4,92 | 4,98 | 5,06 | 5,16 | 5,3 | 5,42 | 5,52 |

1- монокристаллические кремниевые пластины; 2- подложка (EVA); 3,4 -алюминиевая рамка; 5 – контактная площадка; 6 – контактная лента; 7 – защитное покрытие; 8 – ударопрочное стекло; 9, 10 – монтажные отверстия

СЕРИЯ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ (ячейка 156х156)

Механические параметры

| Материал пластины | монокристаллический кремний |
| --- | --- |
| Размер пластины, мм | 78х26 |
| Кол-во пластин в модуле, шт. | 36 (4х9) |
| Размер модуля, мм | 351mm×316mm×25mm |
| Полезная площадь фотоэлементов, м2 | 0,07 |

Электрические параметры

| Модель | LNGF-8 | LNGF-10 | LNGF-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, Вт | 8 | 10 | 12 |
| Напряжение х.х., В | 21,4 | 21,6 | 21,9 |
| Напряжение пиковой мощности, В | 16,8 | 17,2 | 17,6 |
| Ток пиковой мощности, А | 0,48 | 0,58 | 0,68 |
| Ток к.з., А | 0,54 | 0,66 | 0,7 |

Механические параметры

| Материал пластины | монокристаллический кремний |
| --- | --- |
| Размер пластины, мм | 156х39 |
| Кол-во пластин в модуле, шт. | 36 (4х9) |
| Размер модуля, мм | 680mm×436mm×25mm |
| Полезная площадь фотоэлементов, м2 | 0,22 |

Электрические параметры

| Модель | LNGF-30 | LNGF-32 | LNGF-34 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, Вт | 30 | 32 | 34 |
| Напряжение х.х., В | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Напряжение пиковой мощности, В | 17,2 | 17,2 | 17,6 |
| Ток пиковой мощности, А | 1,74 | 1,86 | 1,93 |
| Ток к.з., А | 1,93 | 1,97 | 2,02 |

Механические параметры

| Материал пластины | монокристаллический кремний |
| --- | --- |
| Размер пластины, мм | 156х52 |
| Кол-во пластин в модуле, шт. | 36 (4х9) |
| Размер модуля, мм | 665mm×547mm×25mm |
| Полезная площадь фотоэлементов, м2 | 0,29 |

Электрические параметры

| Модель | LNGF-35 | LNGF-40 | LNGF-45 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, Вт | 35 | 40 | 45 |
| Напряжение х.х., В | 21,0 | 21,6 | 21,9 |
| Напряжение пиковой мощности, В | 17,0 | 17,2 | 17,6 |
| Ток пиковой мощности, А | 2,06 | 2,32 | 2,56 |
| Ток к.з., А | 2,38 | 2,62 | 2,7 |

Механические параметры

| Материал пластины | монокристаллический кремний |
| --- | --- |
| Размер пластины, мм | 156х78 |
| Кол-во пластин в модуле, шт. | 36 (4х9) |
| Размер модуля, мм | 781mm×665mm×42mm |
| Полезная площадь фотоэлементов, м2 | 0,44 |

Электрические параметры

| Модель | LNGF-60 | LNGF-65 | LNGF-70 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, Вт | 60 | 65 | 70 |
| Напряжение х.х., В | 21,6 | 21,8 | 22,1 |
| Напряжение пиковой мощности, В | 17,2 | 17,2 | 17,6 |
| Ток пиковой мощности, А | 3,49 | 3,78 | 3,98 |
| Ток к.з., А | 3,85 | 3,93 | 4,05 |

Механические параметры

| Материал пластины | монокристаллический кремний |
| --- | --- |
| Размер пластины, мм | 156х156 |
| Кол-во пластин в модуле, шт. | 36 (4х9) |
| Размер модуля, мм | 1492mm×676mm×42mm |
| Полезная площадь фотоэлементов, м2 | 0,88 |

Электрические параметры

| Модель | LNGF-120 | LNGF-130 | LNGF-140 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, Вт | 120 | 130 | 140 |
| Напряжение х.х., В | 21,6 | 21,8 | 22,1 |
| Напряжение пиковой мощности, В | 17,2 | 17,2 | 17,6 |
| Ток пиковой мощности, А | 6,98 | 7,56 | 7,95 |
| Ток к.з., А | 7,7 | 7,85 | 8,1 |

Механические параметры

| Материал пластины | монокристаллический кремний |
| --- | --- |
| Размер пластины, мм | 156х156 |
| Кол-во пластин в модуле, шт. | 54 (6х9) |
| Размер модуля, мм | 1488mm×990mm×42mm |
| Полезная площадь фотоэлементов, м2 | 1,3 |

Электрические параметры

| Модель | LNGF-180 | LNGF-200 | LNGF-210 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, Вт | 180 | 200 | 210 |
| Напряжение х.х., В | 32,4 | 32,8 | 33,2 |
| Напряжение пиковой мощности, В | 25,8 | 26,2 | 26,6 |
| Ток пиковой мощности, А | 6,98 | 7,63 | 7,89 |
| Ток к.з., А | 7,7 | 8,0 | 8,1 |

Механические параметры

| Материал пластины | монокристаллический кремний |
| --- | --- |
| Размер пластины, мм | 156х156 |
| Кол-во пластин в модуле, шт. | 72 (6х12) |
| Размер модуля, мм | 1966mm×992mm×50mm |
| Полезная площадь фотоэлементов, м2 | 1,75 |

Электрические параметры

| Модель | LNGF-220 | LNGF-230 | LNGF-240 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, Вт | 220 | 230 | 240 |
| Напряжение х.х., В | 42,4 | 42,4 | 43,2 |
| Напряжение пиковой мощности, В | 34,0 | 34,0 | 34,4 |
| Ток пиковой мощности, А | 6,47 | 6,76 | 6,98 |
| Ток к.з., А | 7,48 | 7,6 | 7,7 |

Механические параметры

| Материал пластины | монокристаллический кремний |
| --- | --- |
| Размер пластины, мм | 156х156 |
| Кол-во пластин в модуле, шт. | 72 (6х12) |
| Размер модуля, мм | 1966mm×992mm×50mm |
| Полезная площадь фотоэлементов, м2 | 1,75 |

Электрические параметры

| Модель | LNGF-250 | LNGF-260 | LNGF-270 | LNGF-280 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, Вт | 250 | 260 | 270 | 280 |
| Напряжение х.х., В | 43,2 | 43,6 | 43,8 | 44,2 |
| Напряжение пиковой мощности, В | 34,4 | 34,8 | 35,2 | 35,2 |
| Ток пиковой мощности, А | 7,27 | 7,47 | 7,67 | 7,95 |
| Ток к.з., А | 7,82 | 7,9 | 8,1 | 8,3 |

* Гарантия 1 год.

* Все оборудование имеет Европейскую и Российскую сертификацию.

* Цены указаны в Прайс-листе.

* По проведенным оптическим, механическим, электрическим испытанием

модулей, продукция имеет сертификат международного качества ISO9001

* Снижение технических характеристик модуля по истечении 20 лет

эксплуатации не превышает 10% от первоначальных;

ДОСТАВКА ГРУЗА

Доставка груза осуществляется транспортной компанией по железной дороге. Стоимость доставки не входит в цену оборудования и оплачивается отдельно по договору между заказчиком и транспортной компанией.  За доставку груза по ж/д несет ответственность транспортная компания. Мы осуществляем отгрузку товара на склад транспортной компании и оформление документов на отгрузку товар до региона покупателя.